## Slide 1
'26.10.13
미라콤 정병주
GDS, KLARF, E-Test 연관 분석 방법
Defect E-Test 분석 시스템 POC

## Slide 2: 데이터는 Wafer, Die, Chain 기준으로 연결
GDS는 Chain이 지나가는 위치, KLARF는 Defect 위치, E-Test는 Chain + Measure Data
세 가지를 같은 Wafer, 같은 Die, 같은 Chain으로 맞춰 겹쳐 본다.
I. 데이터 연결 구조
GDS (칩 도면)
칩 안에서 Chain(데이지 체인 배선)이 지나가는 위치
Input, Output 단자를 지정해 Chain 영역 등록 (디바이스별 1회)
원본은 FS, 분석에서는 BS로 뒤집어 사용
-> 사용자가 선택 가능
KLARF (AOI 결과)
Defect가 있는 Die, Die 안 위치, 분류, 이미지
E-Test (전기 측정)
Die별, Chain별 저항(RES)과 누설(LKG) 값
연결 기준
Wafer
KLARF ↔ E-Test
KLARF Wafer ID와 E-Test 파일명의 Lot-Wafer 번호 (예: U9-HS2633-01)
Die
KLARF ↔ E-Test
두 파일의 Die 좌표 체계가 다름 → 연구소 Die 대응표로 같은 Die를 찾음
Chain
E-Test ↔ GDS
E-Test Parameter 안의 Chain 이름과 GDS 라벨로 등록한 Chain을 1:1로 연결
위치
KLARF ↔ GDS
Defect의 Die 안 좌표를 칩 도면 좌표로 옮겨 Chain 영역과 겹침 확인 (허용오차 적용)

## Slide 3: Fail Chain에서 시작해 Defect 후보까지 좁혀 감
E-Test로 끊긴 Chain을 찾고, 같은 Die의 Defect가 그 Chain 위에 있는지 도면에 겹쳐 확인
연관 여부 판단은 엔지니어가 하고, 시스템은 위치와 개수를 보여줌
II. 분석 흐름
01
Fail Chain 찾기
• E-Test 파일 업로드
• Spec으로 Fail Die, Fail Chain 표시
02
같은 Die의 Defect 확인
• 같은 Wafer, 같은 Die의 KLARF Defect 조회
• Wafer Map에서 Chain 영역 Defect가 많은 Die는 색으로 구분
03
도면에 겹쳐 보기
• Defect 위치를 칩 도면(BS)에 올림
• Fail Chain 영역 안에 있는지 허용오차를 두고 확인
04
엔지니어 판단
• Defect 이미지와 분류 (Short, Open 등) 확인
• 연관 있음, 없음 판단
04 판단 결과에 따른 후속 조치
Chain 영역 안에 Defect 있음
• 해당 Defect를 Fail 원인 후보로 봄
• 이미지 리뷰로 Short, Open 여부 확인
• 같은 위치에 반복되는 Defect는 Wafer 합산 보기로 확인
Chain 영역 안에 Defect 없음
• AOI 미검출 또는 다른 원인 가능
• 파괴 분석 대상 목록으로 분리
• Chain 영역 밖 Defect는 별도 목록으로 확인